# ETUDE DE LA RELATION ENTRE LE TRANSPORT ET LA STRUCTURE LOCALE DES LIQUIDES IONIQUES A TEMPERATURE AMBIANTE

Rollet Anne-Laure(1,2), Deschamps Michael(1), Patrice Porion(3), Mathieu Pucheault(4), Michel Vaultier(5).

(1) CEMHTI, CNRS, 1D av. de la Recherche Scientifique, 45071 Orléans; (2) PECSA, CNRS - UPMC - ESPCI; 4 place jussieu, 75005 PARIS (3) CRMD, CNRS - Univ. Orléans, 1B, rue de la Férollerie; (4) SESO, CNRS – Univ. Rennes I

L’utilisation des liquides ioniques à température ambiante (LI) aussi bien en tant que solvant que matériau a explosé ces dix dernières années. Ils sont en effet très attractifs car il y est possible de moduler leurs propriétés en changeant la nature des groupements de l’anion et/ou du cation − petite molécule chargée (voir les exemples en bas de page) − jusqu’à obtenir le liquide aux propriétés idéales pour une application donnée. Cependant leurs propriétés physico-chimiques sont encore mal appréhendées et notamment en présence d’un constituant supplémentaire tel qu’un cosolvant (eau, ethanol…) ou d’un soluté.

Nous nous intéressons ici à la relation entre la structure locale du LI et les propriétés de transport (autodiffusion) pour des LI purs et des LI+constituants supplémentaires.

Nous avons mesuré les coefficients d’autodiffusion (PFG NMR) de toutes les espèces en présence pour plusieurs LI ([TMBA][TFSI] et [BMIM][TFSI]) en présence de différentes espèces : H2O, CH3CH2OH, LiTFSI, LaTFSI3. Avec les espèces neutres (H2O, CH3CH2OH et THF) les coefficients d’autodiffusion augmentent de façon importante tandis qu’en présence d’ions (Li+ et La3+) on assiste à l’inverse.

Nous avons comparé ces résultats à des expériences d’HOESY 1H-19F sélectives (QUIET-HOESY) sur ces mêmes échantillons. Nous constatons une nette modification de l’organisation relative anion/cation en présence des ions. Dans le cas du [TMBA][TFSI], l’arrangement passe ainsi d’une simple orientation préférentielle de l’anion autour des méthyles portés par l’azote à une orientation type tête-bêche en présence de LiTFSI (15mol%).

BMIM		 	     	TFSI				TMBA

1-Butyl-3-methyl-imidazolium         	  bis(trifluoromethylsulfonyl)-imide         	tetramethyl-butyl-ammonium